Heraklith BM,

Zwischensparren-Dämmrolle UNIFIT 032, UNIFIT 034,

Fassaden-Dämmplatte TP 435 B, TP 432 B,

Fassaden-Dämmplatte FPL 035-GVB,

Knauf Insulation FlexPlus

SUPAFIL Timber Frame, SUPAFIL Loft

Mineral Plus KP 034, KP 035, KP, SDP035

36	Holzbau

3600	Wählbare Vorbemerkungen

360004W  Z	Mineralwolle, Faserqualität nach den RAL- oder EUCEP – Gütebestimmungen     der Qualitätsgemeinschaft Mineralwolle e.V.

Gesundheitlich unbedenklich nach der Gefahrenstoffverordnung und

freigezeichnet nach  EU-Richtlinie 97/69 Nota Q.

3615                  Dämmpaket Wand

1 Mehrlagige Ausführungen:

Mehrlagige Ausführungen bestehend aus kreuzweise verlegte Bahnen mit überdeckten Fugen.

2 Ausführung:

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK .

Das dichte verkleben bei Überlappungen in der Fläche ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

361503	Dampfbremse bzw. Dampfsperre bei Wänden.

Überdeckung mindestens 10cm geheftet.

361503I  Z	Dampfbremse variabler sd-Wert

Mit variablen sd-Wert, von 0,2 bis 20,0 m.

KnaufInsulation FlexPlus oder Gleichw.

………… m²

361504		Anarbeiten der Dampfbremsen bzw. Dampfsperren, ohne Unterschied der Art, geheftet bei Wänden.

361504B  Z	Az Dampfbremse Stöße und Anschlüsse verklebt

Für zusätzliche dichte Verklebung der Überlappungen

sowie Verklebung von Anschlüssen an Holz, Putz usw.

z.B. Knauf Insulation LDS Solitwin Bahnenüberlappungen

z.B. Knauf Insulation LDS Solimur zur Anschlussverklebung

………… m

361504C Z	Az Dampfbremse Rohrdurchdringung

Für zusätzliche dichte Verklebung von Rohrdurchdringungen

Einbindung mit Universalmanschette

z.B. Knauf Insulation LDS Universalmanschette

………… Stk

361504D Z	Az Dampfbremse Leitungsdurchdringung

Für zusätzliche dichte Verklebung von Leitungsdurch-

dringungen Einbindung mit Leitungsmanschetten

8 bis 12 mm, 15 bis 22 mm und 28 bis 35 mm

z.B. Knauf Insulation LDS Leitungsmanschette

………… Stk

361506		Wärmedämmung von Wandflächen (Wanddämmung) mit Mineralwolleplatten, Produktart (MW-W), zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen.

Im Positionsstichwort sind die Produktart und die Plattendicke (cm) angegeben.

361506H  Z	Wanddämmung MW-W Platte

Produktart MW-W Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK

KnaufInsulation KP 035 oder Gleichw.

………… m²

361506I  Z	Wanddämmung MW-W Platte

Produktart MW-W Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,038 W/mK

KnaufInsulation KP oder Gleichw.

………… m²

361506J  Z	Wanddämmung MW-W Platte

Produktart MW-W Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK

KnaufInsulation Mineral Plus KP 034 oder Gleichw.

………… m²

361506K  Z	Wanddämmung MW-W Platte

Produktart MW-W Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK

KnaufInsulation Mineral Plus KP HB 034 oder Gleichw.

………… m²

361507		Wärmedämmung von Wandflächen (Wanddämmung) mit Klemmfilz

(Produktart MW-W), zwischen Riegel und Schwellen, dicht gestoßen und abgleitsicher befestigt.

Als Klemmfilz gerollt, mit Strichmarkierung oder Dämmkeilplatten.

Im Positionsstichwort sind die Produktart und die Plattendicke (cm) angegeben.

361507A  Z	Wanddämmung MW-WL gerollt

Produktart MW-WL gerollt,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/mK

KnaufInsulation UNIFIT 032 oder Gleichw.

………… m²

361507B  Z	Wanddämmung MW-WL gerollt

Produktart MW-WL gerollt,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK

KnaufInsulation UNIFIT 034 oder Gleichw.

………… m²

361520		Wärmedämmung von Wandflächen (Wanddämmung), einschließlich Herstellen und Wiederverschließen der Einblasöffnung.

361520B   Z	Wandämmung mit Supafil Frame Glaswolle

Als Einblasdämmung aus bindemittelfreier, sortenreiner Glaswolle

gemäß ÖNORM EN 14064-1 mit einer Dichte von mind. 30kg/m³.

Verarbeitung gemäß ÖNORM EN 14064-2 durch geschultes Personal.

Nach Beendigung der Arbeiten ist dem Auftraggeber die Einbauerklärung

zu übergeben.

Materialeigenschaften:

- Brennbarkeitsklasse A1

- Wärmeleitzahl D   0,034 [W/mK]

Förderhöhe bis maximal 40m

Mittlere Schichtdicke (cm) ……………………………

tatsächliche Förderhöhe: ……………………………

Angebotenes Produkt: z.B.: SUPAFIL Timber Frame oder Gleichwertiges

…………………………………………………………..	………… m²

3616	Innenbekleidung Wand

361640		Bekleidung der Riegelwand mit Holzwolle-Dämmplatten (WW), ohne Bandagieren der Stöße. Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.

361640C  Z	Verkl.Riegelw.WW 35 mm

35 mm dick,Format 1000 x 600 mm

Heraklith BM oder Gleichwertiges.	………… m²

361640D  Z	Verkl.Riegelw.WW 50 mm

50 mm dick,Format 1000 x 600 mm

Heraklith BM oder Gleichwertiges.	………… m²

3619                  Fassade

361905	Lattung. Konterlattung und Traglattung.

361906 Z	Montage von Dämmplatten zwischen Lattung.

Ausreichende und abgleitsichere Befestigung.

361906 A  Z	Fassadendämmung MW-W Platte

Produktart MW-W Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK

KnaufInsulation TP 435 B oder Gleichw.

………… m²

361906B  Z	Fassadendämmung MW-W Platte

Produktart MW-W Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/mK

KnaufInsulation TP 432 B oder Gleichw.

………… m²

361906C  Z	Fassadendämmung MW-WF Platte

Produktart MW-W Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK

KnaufInsulation FPL 035-GVB oder Gleichw.

………… m²

3625                  Dämmpaket Decke

1 Mehrlagige Ausführungen:

Mehrlagige Ausführungen bestehend aus kreuzweise verlegte Bahnen oder stoßversetzten Platten mit überdeckten Fugen.

2 Ausführung:

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK .

3 Einbringung Dampfbremse und Dämmung:

Im Folgenden ist eine Einbringung von oben beschrieben.

362502	Dampfbremse bzw. Dampfsperre bei Decken.

Überdeckung mindestens 10cm geheftet.

Das dichte Verkleben bei Überlappungen in der Fläche ist in den Einheitspreis

einkalkuliert.

362502I  Z	Dampfbremse variabler sd-Wert

Mit variablen sd-Wert, von 0,2 bis 20,0 m.

z.B.: KnaufInsulation FlexPlus oder Gleichw.

………… m²

362503		Anarbeiten der Dampfbremsen bzw. Dampfsperren, ohne Unterschied der Art, bei Decken.

362503B  Z	Decke Anschlüsse verklebt

Verklebung aller glatten An- und Abschüsse

mittels Klebeband

z.B. Knauf Insulation LDS Solitwin 	………… m

362503D	Decke Anschlüsse verkleben auf nicht geputztem MWK

Anschüsse verkleben auf nicht verputztem Mauerwerk (MWK).

362503D Z	Decke Anschlüsse verkleben auf nicht geputztem MWK

Das unverputzte MWK wird im Bereich der Verklebung verputz

bzw. verspachtelt, sodaß eine Verklebung mit Spezialklebstoff

möglich ist.

Kleber:

z.B. Knauf Insulation LDS Solimur, Bedarf ca.0,310ml/m

Haftgrund:

z.B. Knauf Insulation LDS Primer, Bedarf ca.0,1l/m²

………… m

362503E Z	Az Dampfbremse Rohrdurchdringung

Für zusätzliche dichte Verklebung von Rohrdurchdringungen

Einbindung mit Universalmanschette

z.B. Knauf Insulation LDS Universalmanschette

………… Stk

362503F Z	Az Dampfbremse Leitungsdurchdringung

Für zusätzliche dichte Verklebung von Leitungsdurch-

dringungen Einbindung mit Leitungsmanschetten

8 bis 12 mm, 15 bis 22 mm und 28 bis 35 mm

z.B. Knauf Insulation LDS Leitungsmanschette

………… Stk

362505		Wärmedämmung von Decken mit gebundener Mineralwolle, Produktart MW-WL, zwischen Latten oder Deckenträmen, dicht gestoßen.

gerollt

Im Positionsstichwort sind die Produktart und die Plattendicke (cm) angegeben.

362505A  Z	Wanddämmung MW-WL gerollt

Produktart MW-WL gerollt,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/mK

KnaufInsulation UNIFIT 032 oder Gleichw.

………… m²

362505B  Z	Wanddämmung MW-WL gerollt

Produktart MW-WL gerollt,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK

KnaufInsulation UNIFIT 034 oder Gleichw.

………… m²

362506		Wärmedämmung von Decken mit Mineralwolleplatten, Produktart MW-W, zwischen Latten oder Deckenträmen, dicht gestoßen.

Im Positionsstichwort sind die Produktart und die Plattendicke (cm) angegeben.

362506F Z	Wanddämmung MW-W Platte

Produktart MW-W Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK

KnaufInsulation KP 035 oder Gleichw.

………… m²

362506G  Z	Wanddämmung MW-W Platte

Produktart MW-W Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,038 W/mK

KnaufInsulation KP oder Gleichw.

………… m²

362506H  Z	Wanddämmung MW-W Platte

Produktart MW-W Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK

KnaufInsulation Mineral Plus KP 034 oder Gleichw.

………… m²

362506J  Z	Wanddämmung MW-W Platte

Produktart MW-W Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK

KnaufInsulation Mineral Plus KP HB 034 oder Gleichw.

………… m²

362520		Wärmedämmung von Deckenflächen (Deckendämmung), einschließlich Herstellen und Wiederverschließen der Einblasöffnung.

Die Höhe des Hohlraums beträgt höchstens 40cm.

362523	Wärmedämmung von Deckenflächen (Deckendämmung) als Aufblasdämmung

362523B   Z	Wärmedämmung der Obersten Geschoßdecke mit Blaswolle

Aufbringen einer Wärmedämmung aus Mineralwolle gemäß

ÖNORM EN 14064-1 im Aufblasverfahren vollflächig und fugenlos.

Die Verarbeitung hat gemäß ÖNORM EN 14064-2 durch geschultes

Personal zu erfolgen. Nach Beendigung der Arbeiten ist dem Auftraggeber

die Einbauerklärung zu übergeben.

Materialeigenschaften:

- Brennbarkeitsklasse A1

- Setzmaßklasse S1

Förderhöhe max……...m

Angebotenes Produkt: z.B.: SUPAFIL Loft oder Gleichwertiges

…………………………………………….	.………… m²

362524 Z	Aufzahlung (AZ) auf die Blaswolle

Die gesamte Oberfläche der Blaswolle ist mit nichtbrennbarem

Bindemittel im Sprühverfahren zu verfestigen.

………… m²

3626	Innenbekleidung Decke

362640		Bekleidung der Decke mit Holzwolle-Dämmplatten (WW), ohne Bandagieren der Stöße. Im Positionsstichwort ist die Dicke (mm) angegeben.

362640C  Z	Verkl.Decke WW 35 mm

35 mm dick,Format 1000 x 600 mm

Heraklith BM oder Gleichwertiges.	………… m²

362640D  Z	Verkl.Decke WW 50 mm

50 mm dick,Format 1000 x 600 mm

Heraklith BM oder Gleichwertiges.	………… m²

3631                  Dachtragwerk konventionell

363133Z 	Zusätzliche Tragkonstruktion für die Aufsparrendämmung,

Abmessung und Befestigungsmittel lt. statischen Erfordernissen.

………… m

363133A Z			     Traufenbohle

Traufenausbildung mit Traufenbohle.

Traufenbohle so anordnen, dass diese mit den Sparrenenden bündig 						     abschießt. Die Höhe der Traufenbohle ist abhängig von der Dicke der 						     Aufsparrendämmung und Schalung.

………… m

363133B Z			     Traufenknaggen/Anschlagbrett

Traufenausbildung mit Knaggen und Anschlagbrett.

Traufenknaggen so anordnen, dass diese 2 cm über die Sparrenenden 						     auskragen. Die Höhe der Traufenknaggen ist abhängig von der Dicke der 						     Aufsparrendämmung.

Anschlagbrett 3 cm stark als Widerlager für die Aufsparrendämmung, 						     stirnseitig mit der Oberkante bündig an die Knaggen befestigt. Die Breite 						     des Anschlagbrettes ist um 1,5 cm kleiner als die Knaggenhöhe.

………… m

361640D Z		            Ortgangbohle

Ortgangausbildung mit Ortgangbohle.

Ortgangbohle als Sparrenaufdoppelung ausgeführt. Die Höhe der 							      Ortgangbohle ist abhängig von der Dicke der Aufsparrendämmung.

………… m

3635                  Dämmpaket Dach

1 Mehrlagige Ausführungen:

Mehrlagige Ausführungen bestehend aus kreuzweise verlegte Bahnen mit überdeckten Fugen.

2 Ausführung:

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/mK .

363503		Dampfbremse bzw. Dampfsperre bei Dächern. Überdeckung mindestens 10cm

geheftet.

Das dichte Verkleben bei Überlappungen in der Fläche ist in den Einheitspreis einkalkuliert.

363503D  Z	Dampfbremse variabler sd-Wert

Mit variablen sd-Wert, von 0,2 bis 20,0 m.

Rücktrocknungsfähig.

KnaufInsulation FlexPlus oder Gleichw.

………… m²

363504		Anarbeiten der Dampfbremsen bzw. Dampfsperren, ohne Unterschied der Art, bei Dächern.

363504B  Z	Dach Anschlüsse verkleen m.Klebebändern

Dichtes Verkleben aller Anschlüssen an Holz, GK und glatten

Rahmen sowie glatten Putz mit Klebeband.

z.B. Knauf Insulation LDS Solitwin 	………… m

363504D	Dach Anschlüsse verkleben auf nicht verputztem MWK

Anschüsse verkleben auf nicht verputztem Mauerwerk (MWK).

363504DZ	Dach Anschlüsse verkleben auf nicht verputztem MWK

Das unverputzte MWK wird im Bereich der Verklebung verputz

bzw. verspachtelt, sodaß eine Verklebung mit Spezialklebstoff

möglich ist.

Kleber:

z.B. Knauf Insulation LDS Solimur, Bedarf ca.0,310ml/m

Haftgrund:

z.B. Knauf Insulation LDS Primer, Bedarf ca.0,1l/m²

…………………………………………………………..	………… m

363504E Z	Az Dampfbremse Rohrdurchdringung

Für zusätzliche dichte Verklebung von Rohrdurchdringungen

Einbindung mit Universalmanschette

z.B. Knauf Insulation LDS Universalmanschette

…………………………………………………………….	………… Stk

363504F Z	Az Dampfbremse Leitungsdurchdringung

Für zusätzliche dichte Verklebung von Leitungsdurch-

dringungen Einbindung mit Leitungsmanschetten

8 bis 12 mm, 15 bis 22 mm und 28 bis 35 mm

z.B. Knauf Insulation LDS Leitungsmanschette

………………………………………………………………	………… Stk

363505		Wärmedämmung von Dächern mit gebundener Mineralwolle, Produktart MW-WL, zwischen Latten oder Deckenträmen, dicht gestoßen.

gerollt

Im  Positionsstichwort sind die Produktart und die Plattendicke (cm) angegeben.

363505H Z	Dachdämmung MW-WL gerollt

Produktart MW-WL gerollt,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/mK

KnaufInsulation UNIFIT 032  oder Gleichw.

………… m²

363505I  Z	Dachdämmung MW-WL gerollt

Produktart MW-WL gerollt,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK

KnaufInsulation UNIFIT 034 oder Gleichw.

………… m²

363505J  Z	Dachdämmung MW-WL gerollt

Produktart MW-WL gerollt,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,037 W/mK

KnaufInsulation UNIFIT 037 oder Gleichw.

………… m²

363520		Wärmedämmung von Dachflächen (Dachdämmung), einschließlich Herstellen und Wiederverschließen der Einblasöffnung.

Die Höhe des Hohlraums beträgt höchstens 40cm.

363520B   Z	Dachdämmung mit Supafil Frame Glaswolle

Als Einblasdämmung aus bindemittelfreier, sortenreiner Glaswolle

gemäß ÖNORM EN 14064-1 mit einer Dichte von mind. 30kg/m³.

Verarbeitung gemäß ÖNORM EN 14064-2 durch geschultes Personal.

Nach Beendigung der Arbeiten ist dem Auftraggeber die Einbauerklärung

zu übergeben.

Materialeigenschaften:

- Brennbarkeitsklasse A1

- Wärmeleitzahl D   0,034 [W/mK]

Förderhöhe bis maximal 40m

Mittlere Schichtdicke (cm) ……………………………

tatsächliche Förderhöhe: ……………………………

Angebotenes Produkt: SUPAFIL Timber Frame oder Gleichwertiges

…………………………………………………………..	………… m²

3636                  Innenbekleidung Dach

363640		Bekleidung von Dachschrägen mit Holzwolle-Dämmplatten (WW), ohne bandagieren der Stöße. Im Positionsstichwort ist die Dicke der Dämmplatten angegeben.

363640C  Z	Verkl. Dachschräge WW 35 mm

35 mm dick,Format 1000 x 600 mm

Heraklith BM oder Gleichwertiges.	………… m²

363640D  Z	Verkl. Dachschräge WW 50 mm

50 mm dick,Format 1000 x 600 mm

Heraklith BM oder Gleichwertiges.	………… m²

3639	Dachaufbau

363903		Unterdeckung für die Verlegung auf einer Schalung

regensicher diffusionsoffen und winddicht (do/w)

363917	 Z 			     Wärmedämmung sparrenoberseitig von Dachflächen

mit gebundenen hochverdichteten Mineralwolle-Platten,

Produktart MW-WD gemäß ÖNORM EN 13162, aufgelegt

auf ebenen und vollflächigen Untergrund, im Verband

dicht gestoßen.

z.B: Knauf Insulation Schrägdach-Dämmplatte-SDP-035 oder Gleichwertiges.

363917	A Z	          	     Dachdämmung MW-WD Platte 10cm

Produktart MW-WD, Platten, 10 cm dick

z.B: SDP-035 oder Gleichwertiges.	     ………… m²

363917	B Z			     Dachdämmung MW-WD Platte 12cm

Produktart MW-WD, Platten, 12 cm dick									     z.B: SDP-035 oder Gleichwertiges.	      ………… m²

363917	C Z	 		     Dachdämmung MW-WD Platte 14cm

Produktart MW-WD, Platten, 14 cm dick									     z.B: Heralan-SDP-035 oder Gleichwertiges.	      ………… m²

363917	D Z		           Dachdämmung MW-WD Platte 16cm

Produktart MW-WD, Platten, 16 cm dick

z.B: SDP-035 oder Gleichwertiges.	      ………… m²

363917E Z		     	     Dachdämmung MW-WD Platte 18cm

Produktart MW-WD, Platten, 18 cm dick	     								     z.B: SDP-035 oder Gleichwertiges.                                      ………… m²

363917	F Z		    	     Dachdämmung MW-WD Platte 20cm

Produktart MW-WD, Platten, 20 cm dick

z.B: SDP-035 oder Gleichwertiges.	      ………… m²

363917H Z			     Dachdämmung MW-WD Platten 2-lagig

Produktart MW-WD, Platten

1. Lage ...... cm dick.

2. Lage ...... cm dick.

z.B:SDP-035 oder Gleichwertiges.

………………………………………………..	     ………… m²