Steinwollfassaden-Dämmplatte FPL 035-GVB, VENTI PRO,

Glaswollfassaden-Dämmplatte TP 435 B, TP 432 B.

68	Vorgehängte hinterlüftete Fassaden

6800	Wählbare Vorbemerkungen

6800A   z	Recycling von Plattenverschnitten

Der beim Zuschneiden anfallende Dämmplattenverschnitt wird gemäß Hersteller-

angaben zu den ausgewiesenen Sammelstellen verbracht. Die nicht verbauten

Platten-Reststücke werden in die vom Hersteller zugeteilten BIG BAGs verpackt

und zur Wiederverwertung abgegeben.

6801	Besondere Umstände der Leistungserbringung

680100 	Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der

Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

680200 Z	Wärmedämmung nach Wahl des Auftraggebers

Nachfolgende Mindeststandards an Materialeigenschaften

der Fassadendämmstoffe werden vereinbart:

Mineralwolldämmstoffplatten  nach ÖEN 13162, nichtbrennbar A1,

diffusionsoffen my=1, Stufe der Dickentoleranz ≥ T3, Stufe der Wasseraufnahme nach EN 12087 wlp.

680201 A  Z	Fassadendämmung MW-WF Platte

Produktart nach ÖN B6000 MW-WF Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK

mit einseitigen schwarzen Glasvlies.

Befestigung mit zweiteiligem Dämmstoffhalter aus

Polyethylen gemäß Herstellerangaben.

KnaufInsulation FPL 035 GVB oder Gleichw.

Betrifft die Positionen………………………………

………… m²

Material: ………………………………………………..

680201 B  Z	Fassadendämmung MW-WF Platte

Produktart MW-WF Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,033 W/mK

Befestigung mit zweiteiligem Dämmstoffhalter aus

Polyethylen gemäß Herstellerangaben.

z.B.:KnaufInsulation VENTI PRO oder Gleichw.

………… m²

Material: ………………………………………………..

680202 A  Z	Fassadendämmung MW-W Platte

Produktart MW-W Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/mK

mit einseitigen schwarzen Glasvlies.

Befestigung mit zweiteiligem Dämmstoffhalter aus

Polyethylen gemäß Herstellerangaben.

z.B.:KnaufInsulation TP 435 B oder Gleichw.

………… m²

Material: ………………………………………………..

680202 B  Z	Fassadendämmung MW-W Platte

Produktart MW-W Platte,….cm dick.

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,031 W/mK

mit einseitigen schwarzen Glasvlies.

Befestigung mit zweiteiligem Dämmstoffhalter aus

Polyethylen gemäß Herstellerangaben.

z.B.:KnaufInsulation TP 432 B oder Gleichw.

………… m²

Material: ………………………………………………..